Table 1. Optimized parameters (Loij, L1ij , L2ij) for the liquid binary phases of the Ni–Sn,

Ni–Ti and Sn–Ti systems used in the present work; T – temperature, K.

| System, i – j | Loij (T), J mol-1 | L1ij (T), J mol-1 | L2ij (T), J mol-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ni–Sn | -105002.87+197.9*T -21.6959*T*LN(T) | -28342.17+52.5528*T -7.56094*T*LN(T) | +5582.31 |
| Ni–Ti | -153707.39+34.85*T | -81824.755+25.809*T | -10.077897*T |
| Sn–Ti | -91598.9-.9416*T | +45682.64-12.1045*T | 0 |

Table 2.  Ternary interaction parameters, Lνijk,  for the Ni–Sn–Ti liquid phase obtained from the  f123 coefficients. T – temperature, K.

| System, ijk | Loijk (T), J mol-1 | L1ijk (T), J mol-1 | L2ijk (T), J mol-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| # Ni-Sn-Ti | - 70360.5 - 0.263*T | - 113023 -11.574*T | - 131755 -17.101*T |